ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

**Техническое задание**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Требования к материалам | Кол-во | Ед.изм. |
| 1 | **Сухая штукатурная смесь** на основе цементадля оштукатуривания фасадов зданий, стен внутри помещений с повышенной влажностью, в мешках не менее 25кг  Цвет: серый Вяжущее: цемент  Наибольший размер частиц не более 1,2 мм.  Средняя плотность не менее 1900 кг/м3.  Средний расход смеси при толщине слоя 1 мм не более 1,67 кг/м2.  Минимальная толщина слоя при нанесении не более 8 мм.  Максимальная толщина слоя при нанесении не менее 35 мм.  Жизнеспособность после смешения с водой не менее 3 ч.  Марка по прочности не менее М100 | 5000 | кг |
| 2 | **Шпаклевка универсальная (**в мешках не более 25 кг)  Цвет: белый Вяжущее: гипс  Максимальная фракция не более 0,2 мм.  Средний расход смеси при толщине слоя 1 мм не более 1 кг/м2  Минимальная толщина слоя при нанесении не более 1 мм.  Максимальная толщина слоя при нанесении не менее 15 мм.  Жизнеспособность после смешения с водой не менее 40 мин.  Область применения - на бетонных, железобетонных, ячеистобетонных, цементных, гипсовых, ДСП, ЦСП, гипсокартонных поверхностях.  Нанесение – вручную. | 2000 | кг |
| 3 | **Сухая штукатурная смесь** на основе гипса, в мешках не менее 30кг  Максимальная фракция не более 0,63мм  Расход сухой смеси на 1 кв. м при слое 10 мм не более 10 кг  Минимальная толщина нанесения не более 5 мм  Максимальная толщина нанесения не менее 40 мм  Максимальная толщина нанесения при частичном выравнивании не менее 50 мм  Жизнеспособность готового раствора в открытой таре не менее 30 мин.  Марка по прочности не менее М35. | 900 | кг |
| 4 | **Затирка для плитки**  мешках не более 2 кг  Должна быть предназначена для заполнения швов керамических и каменных облицовок, устроенных на недеформирующихся основаниях (таких как бетон, цементные стяжки и штукатурки).  Цвет: серый Вяжущее: цемент  Для швов шириной не более 6 мм  Должна быть пригодна для наружных и внутренних работ  Обладать противогрибковым эффектом  Водо- и морозостойкая. | 10 | кг |
| 5 | **Затирка для плитки**  мешках не более 2 кг  Должна быть предназначена для заполнения швов керамических и каменных облицовок, устроенных на недеформирующихся основаниях (таких как бетон, цементные стяжки и штукатурки).  Цвет: белый Вяжущее: цемент  Для швов шириной не более 6 мм  Должна быть пригодна для наружных и внутренних работ  Обладать противогрибковым эффектом  Водо- и морозостойкая. | 15 | кг |