# ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку сварочного оборудования

1. Наименование.

Поставка сварочного оборудования для нужд филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Сибирский государственный университет путей сообщения"- томский техникум железнодорожного транспорта.

2. Сведения о новизне.

Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации.

3. Требования к техническим характеристикам, количеству.

| № | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Технические и количественные характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сварочный аппарат Код ОКПД2 27.90.31.110 | 9 | компл. | Аппарат должен быть оснащен расширенной сенсорной панелью управления. Пользователю должна быть предоставлена возможность работы с шестью видами сварки: 4 режима - ручная сварка неплавящимися вольфрамовыми электродами в среде защитного газа – аргона (TIG), в том числе импульсная сварка на переменном токе, и 2 режима - ручная дуговая сварка штучными электродами с покрытием (MMA): Аппарат должен выполнять следующие операции: - Сварка TIG/ММА постоянным и переменным током - Режимы импульсной и точечной сварки - Настройка форсажа дуги, тока и времени поджига для ММА сварки - Регулировка баланса полярности - Аппарат должен быть оснащен: - Сенсорная панель - Память на 5 программ для каждого режима сварки - Подключение педали и пульта дистанционного управления (ПДУ) Напряжение питающей сети: 220 В ±15% Частота питающей сети: 50 Гц Потребляемая мощность TIG: 4.2 кВА Потребляемая мощность ММА: 6.6 кВА Потребляемый ток: 30 А Сварочный ток TIG: 10–200 А Сварочный ток MMA: 10–160 А Рабочее напряжение TIG: 10.4–18.0 В Рабочее напряжение ММА: 20.4–26.4 В Постоянная нагрузка (ПН) (40°C): 60% Сварочный ток TIG (ПН 100%): 154 А Сварочный ток MMA (ПН 100%): 124 А Напряжение холостого хода TIG: 56 В Напряжение холостого хода MMA: 56 В Диаметр электрода TIG: 1.0–3.2 мм Диаметр электрода MMA: 1.5–3.0 мм Время продувки газом до сварки: 0–20 с Время продувки газом после сварки: 0–20 с Способ возбуждения дуги: Высокочастотный Коэффициент мощности: 0.85 КПД: 85% Класс изоляции: F Класс защиты: IP 23 Габариты: не менее 570×350× 420 мм Вес: не более 28 кг Режим импульсной сварки – есть Режим сварки AC/DC– есть Режим сварки ММА– есть Режим сварки SPOT– есть Режим работы 2Т/4Т– есть Регулировка баланса полярности– есть Пульт дистанционного управления (ДУ) – есть Память программ сварки– есть Регулировка времени спада тока– есть Регулировка времени нарастания тока– есть Регулируемый форсаж дуги– есть Hot Start– есть Цифровой дисплей– есть Сварка алюминия– есть Комплект поставки: Инверторный сварочный аппарат - 1 шт Горелка 4м - 1 шт Клемма заземления в сборе 200 А, 3 м - 1 шт Сопло керамическое N 8 - 1 шт. Цанга д. 3,2 мм - 1 шт. Держатель цанги ф 3,0 мм - 1 шт Руководство по эксплуатации - 1 шт Паспорт - 1 ш |
| 2 | Сварочный инвертор Код ОКПД2 27.90.31.110 | 9 | компл. | Аппарат должен быть предназначен для механизированной сварки в среде защитных газов и их смесях (MIG/MAG), сварки порошковой проволокой (FCAW) и ручной дуговой сварки (MMA). Аппарат должен выполнять следующие операции: - Регулировка индуктивности - Холостой прогон проволоки - Функции дожигания сварочной проволоки - Плавное угасание дуги - Сварка алюминия - Сварка MMA Аппарат должен быть оснащен: - Два дисплея индикации и постоянный контроль динамических параметров - Выносное подающее устройство для катушек с возможностью использования удлинителя не менее 30 м. - Катушка стандарт которой должен быть диаметром не менее 300 мм, и весом не более – 20 кг. Напряжение питающей сети: 380 В ±15% Частота питающей сети: 50 Гц Потребляемая мощность MIG: 14 кВА Потребляемая мощность ММА: 15 кВА Потребляемый ток: 21.2 А Сварочный ток MIG: 50–350 А Сварочный ток MMA: 20–350 А Рабочее напряжение MIG: 15.0–38.0 В Рабочее напряжение ММА: 20.8–34.0 В ПН (40°C): 60% Сварочный ток MIG (ПН 100%): 250 А Сварочный ток MMA (ПН 100%): 250 А Напряжение холостого хода MMA: 65 В Напряжение холостого хода MIG: 65 В Подающий механизм: Выносной Диаметр сварочной проволоки MIG: 0.8/1/1.2 мм Диаметр электрода MMA: 1.5–5.0 мм Максимальная масса катушки: 20 кг Скорость подачи проволоки: 1.5–16.0 м/мин Количество роликов: 4 шт. КПД: 85% Коэффициент мощности: 0.93 Класс изоляции: F Класс защиты: IP 23 Габариты: не более 1100×520×1450мм Вес: не более 107.7 кг Сварка порошковой проволокой - есть Регулировка заварки кратера - есть Регулировка индуктивности - есть Холостой прогон проволоки - есть Тестовая продувка газа - есть Смена полярности - есть Режим работы 2Т/4Т - есть Функция дожигания сварочной проволоки- есть Режим сварки ММА - есть Розетка 36 В - есть Подключение блока охлаждения - есть Цифровой дисплей - есть Сварка алюминия - есть Комплект поставки: Инверторный сварочный аппарат - 1 шт Устройство подачи проволоки - 1 шт Тележка транспортная - 1 шт Горелка 3 м - 1 шт Клемма заземления в сборе 400 А, 3 м - 1 шт Комплект кабелей управления между источником питания и механизмом подачи, длина 4 м - 1 шт Сопло керамическое N 8 - 1 шт. Цанга д. 3,2 мм - 1 шт. Держатель цанги ф 3,0 мм - 1 шт Руководство по эксплуатации - 1 шт Паспорт - 1 шт |